一、相关设计、施工、验收规范

1）《高标准农田建设通则》（GBT30600-2014）；

2）《土地开发整理标准》TD/T1011～1013－2000；

3）《河南省土地开发整理工程建设标准》(豫国土资发[2010]105号)；

4）《土地整治项目设计报告编制规程》(TD/T1038－2013)；

5）《灌溉与排水工程设计规范》（GB/50288－1999）；

6)《灌溉与排水渠系建筑物设计规范》(SL482-2011)；

7）《节水灌溉工程技术规范》（GBT50363-2006）；

8）《机井技术规范》（GB/T50625-2010）；

9）《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004)；

10）《公路桥涵设计通用规范》（JTGD60—2004）；

11）《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTGD40-2011）；

12）《公路路基施工技术规范》（JTG F10－2006）；

13）《公路路线设计规范》（JTG D20-2006）；

14）《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）；

15）《混凝土结构工程施工规范》（GB50666-2011）；

16）《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTGD62-2004）；

17）《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002（2011）；

18）《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；

19）《农田机井通电工程典型设计》；

20)《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》（GB50147-2010）；

21）《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）；

22）《农用地质量分等规程》(2014)；

23）《河南省地方标准用水定额》(DB41/T385-2009)；

24）《农田机井通电工程典型设计》。

二、规划设计标准

（1）规划标准遵照TD/T1012-2014规定及引用标准。

（2）规划标准遵照《河南省土地开发整理工程建设标准》要求，农作物灌溉保证率为75%。灌溉水质标准采用GB5084-1992和GB3838-1998标准。

（3）水利交叉建筑物标准遵照《河南省土地开发整理工程建设标准》要求。

（4）道路标准遵照《河南省土地开发整理工程建设标准》要求。

三、材料质量要求

1、水泥标号C30以上标号为42.5，C30以下标号为32.5；品质应符合现行的国家标准及有关部门颁布的规定。出厂前必须有出厂合格证和化验单，对于不合格产品或有结块的水泥，应严禁使用。对于出厂时间超过3个月的水泥，应进行复验，并按复验结果使用。

2、石料必须质地坚硬、清洁、不得使用易风化石料，其饱和抗压强度不小于40MPa。块石是指厚度大于15cm，且长、宽各为厚度2～3倍的石块；片石是指厚度大于20cm，且长、宽各为厚度3倍以上的石块。

3、砂料：应质地坚硬、清洁、级配良好，砂的细度模数宜在2.4-3.0范围内，砂料必须经过材料试验，其含泥量不得超过3%，其它质量技术要求应符合规范规定。

4、碎石：必须质地坚硬、清洁、级配良好，不得含有石粉、碎石里不得含有风化石或软石。其质量技术要求应符合规范规定，碎石必须经过材料试验，其含泥量不得超过1%。

5、石灰：石灰宜用1～3级的新灰，磨细生石灰可以不消解直接使用。用块灰时应在使用前进行消解，自来水应尽量采用射水，使水均匀喷入灰堆内部，每插一处约停2-3min再换一位置进行插入，这样使灰内有足够的水量进行充分粉化，未消解的灰块粒径不得大于1cm。生石灰的CaO+MgO含量不低于60%，熟石灰的CaO+MgO含量不低于50%。

6、井管应做到圆、平、正、直。内外径偏差不大于5mm；壁厚偏差不大于4mm；井管弯曲度每m不大于3mm。两端面应平整，并与中心轴线垂直，同管不同位置的高度差不大于3mm；内外表面均不得有裂纹残缺  和蜂窝麻面；钢筋混凝土滤水管和混凝土滤水管两端不透水部分的长度为5-7cm应有足够的抗压强度，极限抗压强度不应低于15MPa。

7、浆砌石工程所使用的块石，运至工地后，砌筑前应清洗干净。

8、钢筋多采用Ⅲ级螺纹钢，型号HRB400，在使用前必须出具出厂合格证，应分批做拉力冷弯试验、钢材焊接试验。

9、砂浆必须要有试验配合比，强度须满足设计要求，且应有试块试验报告，其试块应在砌筑现场随机制取。

四、施工要求

1、土地平整

由于项目区大部分田块比较平整，现有耕地经多年耕作田块也已经趋于平整，本着节约投资、实事求是、因地制宜的原则，本次项目不进行大范围土地平整工程，只对项目区局部耕地坡度超过6°的区域进行平整，根据设计要求按照农田田块放正，便于农业机械化耕作的农艺要求进行土地平整，田面按设计高程施工，应便于土方量少、排水顺畅。

施工流程：施工准备→按设计图纸→分格田设计平整高程测量放样→田间施工便道布置→机械进场→沿渠道流向，机械剥离表土耕作→在格田内集体堆放耕土层→平整格田→表土耕作层加覆→复核平整后的格田高程→交工验收。

首先进行施工测量，测量比例尺一般为1:500，以复核田间土地平整土方量，做到挖填平衡，不余土，不出现二次搬运土方。填挖土方原则上在每个规划田块内进行平衡，但必须照顾到相邻地段的填挖情况。根据施工测量图，确定主要田间路和灌排渠沟的布置走向，为道路和渠道的下一步施工预留位置和土方数量。

2、机井施工要求

机井工程技术标准主要参照《机井技术规范》（GB/T50625-2010）。

机井工程施工工序主要包括：凿井、成井、下管、洗井、抽水试验、封孔等。凿井施工应依据设计井深、井管结构和地层情况，选用合适的钻机，一般采用300型钻机。

①钻机场地修建安装钻机设备的地基必须平坦、坚实、软硬均匀，对弱地基做加固处理；基台安装必须水平、周正、稳固，保证在施工过程中钻塔中心稳定。

②钻塔的安装安装钻塔前必须对升降系统、钻塔各部件及有关辅助工具进行认真检查，符合要求后方可安装；安装钻塔时，任何人不得在在钻塔起落范围内通过或停留；起钻塔时，卷扬或绞车应低速运转，保持平稳；塔腿接触地面处，应以垫木垫牢或置于基台木上，以保持稳定；绷绳位置必须安设均匀称，绷绳地锚必须埋设牢固，并用紧绳绷紧，绷绳与夹角，一般不大于45度；钻机天轮中心、转盘中心与井孔中心必须保持在一条铅直线上。

③钻机安装本案由于施工面较大，钻机一般采用柴油动力，由于柴油机震动力较大，故在深孔钻机时，常将柴油机固定在枕木上，枕木要采取加强措施，固定牢靠，以保证柴油机运转平稳，柴油机一般距钻机4-5m安装为宜；泥浆泵采用单独配动力机；雷雨季节和易受雷击地段，钻塔上必须按有关规定安设避雷针；必须安装护口管。

④农用井成井施工用泥浆，多数是粘土以小颗粒状态分散在水中所形成的溶胶悬浮体；配制泥浆用水应该为淡水，配制泥浆用的粘土应该含砂量少、致密细腻、可塑性强、遇水易散、吸水膨胀；先将搅拌机内倒入适量清水，开动搅拌机，再将晒干砸碎的粘土按需要量分次倒入搅拌机内搅拌，达到要求指标后，即放入泥浆池。

⑤钻孔待孔内注满泥浆后，将钻头放入井孔内开始钻进，一般冲击次数控制在38次/min以内，待孔深超过10m后进行正常钻进，并不断进行掏浆工作以及井孔测斜以及按照规范纠正倾斜度。

⑥疏孔、换浆和试孔，疏孔一般选用疏孔器疏孔，下置疏孔器时，若中途遇阻，应提出疏孔器进行修孔，直至疏孔器能顺利下至孔底；换浆要不断地向靠近井孔的泥浆循环沟中均匀的注入少量清水，使流出孔口的泥浆逐步稀释，便于岩屑沉淀；试孔时，将试孔器连接在钻杆上，下入孔内，如果试孔时中途遇阻，就要进行修孔，直至试孔器上下无阻为止。

⑦钢筋混凝土井管应选用圆、平、正、直，内外径偏差，不大于5mm，壁厚偏差；不大于4mm，井管弯曲度每米不大于3mm，两端面应平整，并与中心轴线垂直，同一节管不同位置的高度差不大于3mm，内外表面均不得有裂纹残缺和蜂窝麻面，无砂混凝土管两端不透水部分的长度为5-7cm；钢筋混凝土井管应有足够的抗压强度，极限抗压度不应低于15MPa；无砂混凝土滤水管的渗透系数≥400m/d，孔隙率≥15%；井管安装采用钢丝绳托盘下管法，下管时将井管置于托盘上，随着托盘的不断下法，井管一根接一根的下入井孔中，井管下完后，放送松吊重钢丝绳，起拔心绳将梢钉拔出，钢丝绳与托盘分离，抽出钢丝绳，将井管顶部固定于井孔中心。

井管的连接采用沥青水泥砂浆粘接法，沥青水泥砂浆的配比为4：3：3（沥青：水泥：砂）；配制时，先将沥青熔化（加热至160—170度，冒白烟成稀粥状），然后将水泥、细砂掺入搅匀即可；粘接时，先把沥青水泥砂浆浇到井管上端口接口处，再将上一根井管置于上面，被水泥沥青砂浆粘合住，然后用一条宽20cm左右的布条，涂上热沥青水泥砂浆之后在接口处缠绕2-3圈，并用沥青水泥砂浆将其缠绕的布条粘住。

⑧充填滤料和管外封闭滤料选用合适滤径的滤料，建议采用循环水填滤料；管外封闭采用粘土球封闭，粘土球的的要求粘土球直径为25-30mm，必须揉实风干，风干后表面无裂 纹、内部湿润，含水量为20%左右；粘土球填入方法与填滤料的方法相同。井口封闭，在井管周围开挖深度为1.5m的坑，填入粘土球，边填边夯实，直至井口。

⑨洗井和试验抽水，本案洗井采用离心泵洗井，洗井应先上后下，逐步下入，抽水量应先小后大交替进行，振荡洗井，加大地下水循环能力，增大流量，直至水清净符合规定；洗井时检查动水位是否达到设计降深，井的含砂量要在（规范）要求指标内，井底沉淀物不得超过井深的千分之五，应达到设计出水量。

试验抽水应连续抽水，不得停歇，试验抽水的出水量一般应达到或超过设计出水量。洗井结束将泵下至一定深度进行抽水工作，抽一段时间将泵上下浮动进行二次洗井。抽水水位稳定后进行抽水工作，采用最大降深，延续时间不少于12小时，流量稳定并观测水位，测出最大降深；井口在没下水泵前应加保护盖，防止异物掉入井内。

3、混凝土工程施工要求

混凝土工程施工技术标准主要参照《混凝土结构工程施工规范》（GB50666-2011）、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTGD62-2004）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002（2011）。

砼浇筑前须和气象部门和供电部门取得联系，尽量选择连续晴好天气进行，浇砼前安排好各工种值班人员和操作班次，组织机械设备，照明灯具、覆盖材料、制定浇筑运送、浇筑流向、起始和结束点、振捣方法、养护方案，各班组分别作技术、安全交底，做到有条不紊。

根据试配确定混凝土配合比，混凝土用水泥、砂、石，根据混合比选定材料，不得任意更改。

应先完成钢筋隐蔽验收工作，模板是否符合要求，几何尺寸、模板支撑是否牢固，清理模板内垃圾，用水冲净。

材料准备应按工程量准备足够的砂、石、水泥，以确保混凝土连续施工的需要，认真核对现场材料，与配合比是否一致。

①原材料计量:利用磅秤，每种材料准备一台磅秤，严格控制施工配合比，必须逐项、逐次过磅。

②机械搅拌在搅拌第一盘时，应先加水空转几分钟，湿润搅拌筒并倒净积水，再加料搅拌。

一般加料顺序:可先加1/3的水→按石、水泥、砂的顺序将原料装入上料斗中→上料斗提升投入搅拌机中→搅拌。其余的水在搅拌过程中陆续加入，搅拌时间一般为1-2分钟。在搅拌过程中，严禁边出料边进料，应将搅拌机内一次搅拌好的砼出完后，方可再次投料。

砼运输:砼运输能力必须保证砼的连续浇筑，运输过程中不漏浆、不离淅、在初凝前要浇筑完。

振捣器操作要点：

①、砼入模时，不得产生离析现象，浇筑应保证砼初凝前将次层砼浇筑完毕，若超过150分钟。

②、使用振捣器，采用垂直振捣，应做到“快插慢拔”，每点振动时间为20-30秒，最短不得短于10秒，不得将软轴插入砼内部，使内软轴弯曲。

③、振动器插点应排列均匀，可采用“行列式”或“梅花式”，按顺序移动，不得混用，以免造成混乱而发生漏振，每次移动距离不得大于作用半径的1.5倍。

④、当混凝土分层浇筑振捣上一层混凝土时，应插入下一层50左右，以消除两层之间的接缝，同时振捣上层砼应在下层初凝前。

④浇筑完毕后应做好洒水养护工作。

⑤钢筋应冷拉除锈、调直，按设计要求尺寸加工，砼中预埋件在浇筑前，必须详细检查其位置、尺寸的正确性，符合设计要求后，方可施工。

4、钢筋制安工程施工要求

钢筋应有出厂质保证明书和复试报告，焊接试验合格后方可用于本工程，每捆钢筋有标牌，进场应分批号、规格进行验收、堆放、防止锈蚀和污染，并按规范及有关规定取样做力学性能试验。钢筋采用现场制作，机械和手工加工相结合成型，手工绑扎的方法。钢筋加工前应先熟悉图纸和配料单、钢筋加工的形状、尺寸需要代换时，应征得设计单位的同意，钢筋的各道加工工序，都要建立质量交接制度，钢筋绑扎好后，必须经过检验，并办理隐蔽工程验收签证手续。楼板钢筋绑扎时，应先清扫模板上碎木等杂物，绑扎采用顺扎成八字扎，除外围两根筋交点全部满扎外，其余各交点可间隔交错绑扎，扎负弯矩筋时，每个扣都要绑扎，为保持上层钢筋位置准确，上下层钢筋间须加钢筋蹬。

6、变压器以及配电设施安装施工要求

①变压器安装施工时应严格按照《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》（GB50147-2010）的规定进行，变压器安装完毕后，必须进行交接试验，交接试验要由供电局高试部门进行，试验标准应符合规范和供电部门的要求。

②变压器的试送电运行：变压器第一次投入时，可全压冲击合闸，冲击合闸时由高压侧投入。变压器第一次受电后，持续时间不应少于10min，无异常情况。变压器应进行3-～5 次全压冲击合闸，无异常情况，保护无误动作，对相序无误，方可带电运行。变压器空载运行24h， 无异常情况，方可投入负荷运行。变压器从开始带电起，24h 无异常情况，可视为合格，并办理移交手续。

③低压柜安装施工时应严格按照《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》（GB50147-2010）、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》（GB50149-2010）、《电气装置安装工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范》（GBJ50171-2012）的规定进行。

7、低压地埋线路施工要求：

①中华人民共和国电力行业标准《农村低压电力技术规程》（DL/T 499-2001）有关规定进行施工

②地埋线的接续。宜采用压接，接头处的绝缘和护套的恢复，可用自粘性塑料绝缘带缠绕包扎或用热收缩管的办法。当采用缠绕包扎时，一般至少缠绕 5 层作绝缘恢复，再缠 5 层作为护套。包扎长度应在接头两端各伸延 100mm ，缠绕时严防灰尘、水分混入，严禁用黑胶布包扎接头。

③地埋线的敷设。地埋线应敷设在冻土层以下，电缆沟挖深不小于1.0m，地埋线沟与建筑物间距不小于60cm，与树木间距不小于50cm，与电线杆间距不小于1.5m。地埋线一般应水平敷设，线间距离不小于10cm，电线至沟边距离不小于 5cm，地埋线的沟底应平坦坚实，无石块和坚硬杂物，并铺设一层20cm厚的粗砂垫层，当地形高度变化时应作平缓斜坡。线路转向时，拐弯半径不应小于地埋线外径的15倍。地埋线在沟内应水平面蛇形敷设，遇有接头、接线箱、转弯处、穿管处，应留有余度伸缩弯的半径不应小于地埋线外径的15倍，沟内各相接头应错开。地埋线穿越铁路、公路时，应加钢管套保护，管的内径不应小于地埋线外径的1.5倍，管内不得有接头，保护管距公路路面、铁轨路基面，不应小于1.0m 。地埋线引出地面时，自埋设深处起至接线箱应套装硬质保护管，管的内径不应小于地埋线外径的1.5倍。

④填埋。回填土前应核对相序，做好路径、接头与地下设施交叉的标志和保护。回填土应按以下步骤进行：（1）回填土应从放线端开始，逐步向终端推移，不应多处同时进行。（2）电线周围应填细土或细砂，覆土200mm后，可放水让其自然下沉或用人排步踩平，禁用机械夯实。（3）用 2500V兆欧表复测绝缘电阻，并与埋设前所测电阻相比，若阻值明显下降时，应查明原因进行处理。（4）当复测绝缘电阻无明显下降时，才可全面回填土，回填土时禁用大块泥土投击，回填土应高出地面200mm。

- 8、田间道施工要求

本项目田间道路等级定为等外公路，施工时主要技术指标参照《公路桥涵设计通用规范》（JTGD60—2004）、《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTGD40-2011）、《公路路基施工技术规范》（JTG F10－2006）和《公路路线设计规范》（JTG D20-2006）。

1）准备工作

①测量放样

根据设计施工图纸及测量队提供的高程控制点的具体位置和坐标，用全站仪对全线中桩进行复测，增设中桩，直线段为20米，曲线段为10米设一个。根据水准点高程对全线的原地面进行复测，做好记录，并绘制横断面图，计算挖填方量并上报监理工程师认可。

②路基挖方

根据标段挖方量，选择弃土场地进行余土外运。察看运输道路情况，修筑施工便道并进行修整。土方段路床位置处进行土壤的液、朔限指数和天然密实度及最佳含水量等试验。同时将试验结果报监理工程师。

2）路基清理

施工前用推土机将地表土、树根、腐植土等推到两边堆放，推至硬质土层为准，深度及范围由现场监理工程师确定，晾晒一段时间后用压路机进行填前碾压。对于路基范围内沟塘，填土前先排水，水排净并晾晒一段时间后采用压路机碾压。最后分层填土，重点碾压。路基所有废弃土回填至平整后的田块内。

3）路基土方压实

本工程填方压实根据设计要求使用压路机压实，个别边、角地段压路机碾压不到的地方可用打夯机分层填筑、夯实。如填方在0.8m深度范围内，零填及挖方在0.3m深度范围内，其压实度必须达到93%；填方在0.8m深度范围以上，其路基压实度必须达到90%以上。高填方路段应优先施工，并至少经历一个雨季。根据最新修订的《公路路基施工技术规范》要求，对路基压实度需进行检测，每1000㎡至少检测2点，不足1000㎡时检测2点，必要时根据需要适当增加检测点。压实机械宜选用自重不小于20吨的振动压路机。

4）砂砾基层施工

①施工放样：基层施工前首先对下承层进行验收，表面一定要清扫干净，并严格整形路面基层施工工艺流程框图压实，使其符合规范要求。放样采用人工挂钢丝绳控制高程:每10m左右两边各钉一钢钎，进行高程控制，钢丝绳张紧度应以两桩间(10m)挠度合格验收下承层施工放样下一工序施工整修路基拌和场拌和养生调整拌和质量自检运输摊铺碾压质量自检不合格(压实度)不合格监理验收合格合格不合格合格人员、摊铺机就位不超过2mm(水准仪进行检测)。

②混合料最佳含水量控制在正式拌制混合料之前，必须先调试所用的厂拌设备，使混合料的颗粒组成和含水量都达到规定的要求。进行现场调试的过程中确定施工配合比，将此配合比写在标牌上，挂在拌和机旁。在生产过程中，拌和时含水量略大于最佳含水量1%~2%，使混合料运到现场摊铺碾压时，接近最佳含水量。同时根据集料的含水量及时调整拌和料中的加水量，以免出现过干过湿的现象。每天开工前对砂砾料用燃烧法快速测定其天然含水量，然后根据实测含水量和天气情况对混合料的含水量进行调整，由于当地气候多变，故对混合料实际含水量要及时调整。

③拌和：拌和场设在BK+左侧，拌合设备采用一台WCQ-500型稳定土拌和机，工地试验室配合拌和场做好质量控制工作，主要控制混合料的配合比，既通过调整料斗下面的电机转速和斗门高低来控制各种材料的流量。同时还要控制好水泥剂量和拌和时的含水量。拌和场根据施工情况将拌和设备调整到最佳配置，确保运转连续、拌合均匀，设计水泥剂量为4.7%，现场施工水泥剂量控制在5.2%。

④运输：根据拌和场的生产能力和作业的要求，项目部组织了足够的运输车辆，为了防止运输过程的离析现象的发生，运输车在料斗下装料时，可以先装车斗靠前部分，再装车斗靠后部分，最后装中间部分。并且运输车辆在运往施工现场的途中，应尽量匀速行驶，避免颠簸。

⑤混合料摊铺：施工时对下承层进行整理，将表面的浮土杂物全部清除。先洒水，保证垫层表面5~10cm范围内含水量达到5%以上，以免混合料水分散失;如果下承层表面有松散现象，用压路机将下承层碾压密实，然后进行铺筑。基层摊铺时，高程控制采取摊铺机传感器自动找平装置，即在摊铺机两侧挂钢丝，测量高程作为基准平面，采取这种方法时应用紧线器拉紧钢丝，减少钢丝挠度而造成高程不准确。运料车严禁开到已经抄过平的钢钎范围调头，避免碰倒钢钎或碾断钢丝绳，以免影响进度。运料车距摊铺机300m-400m调头，然后倒到摊铺机前进行摊铺。具体摊铺时，摊铺机外侧均以钢丝绳为基准控制高程，摊铺机后面应设专人消除粗细集料离析现象，特别是局部粗集料窝应该铲除，并且用新拌混合料填补。当铺筑长度有60-80m时，用压路机开始碾压。碾压后质检人员进行检测，用人工将出现的局部“小波浪”消除。

⑥混合料的碾压：选用CA-25振动压路机两台。压路机在路基全宽内进行碾压。直线段，由两侧路肩向路中心碾压;平曲线段，由内侧向外侧路肩进行碾压。碾压时，应重叠1/2轮宽;后轮必须超过两段的接缝处，后轮压完路面全宽时，既为一遍。应在规定的时间内碾压到要求的密实度。同时没有明显的轮迹。碾压过程中，水泥稳定土的表面应始终保持潮湿，如表层水蒸发得快，应及时补洒少量的水。严禁洒大水碾压，并且头两遍碾压速度较慢。碾压顺序、速度和遍数如下:以上压路机组合共碾压8遍，经现场检测，压实度均满足二极公路基层压实度达到97%的要求。碾压结束后，人工把两边按设计坡度1:1进行整修。

⑦横缝的处理：若因故中断时间超过2~3小时，则应将摊铺机附近及其下面未经压实的混合料铲除，并将已碾压密实且高程和平整度符合要求的末端挖成一横向(与路中心线垂直)垂直向下的断面，然后在摊铺新的混合料。而且开工前将接头部位用3m直尺测其平整度，将超出范围的部分用人工切除，断面与下承层垂直，杜绝斜接缝。

⑧现场压实度检测采用灌砂法，在轮胎压路机碾压2遍以后，全幅每20m目测压实度薄弱点检测其压实度，若合格则检验下一段，若不合格继续振动辗压，经试验，振动6遍后，完全满足压实度的要求。

⑨一作业段以60~80m为宜，太长则受到水泥凝结时间的影响，太短则压路机的碾压接头太多，影响平整度。

⑩养生：压实度检测合格后，水车洒水，然后用塑料薄膜覆盖，上用砂粒压好以免被风吹掉，同时封闭交通。

5）砼路面施工

①砼级配：开工前由试验室对准备在工程中使用的砂石骨料及水泥进行取样试验以及配合比试验，并有足够的保证率，确保现场施工时合格率为100%，必要时适量的外加剂，提高砼和易性和扩散性。

②模板安装：模板安装按照放样、立模、支撑加固、吊正找平、尺寸校核、堵塞缝隙及清仓去污的程序进行，并注意与砼浇捣等程序的配合。模板设计制作和

安装必须使砼得以正常浇筑和捣实，使其形成准确的形状尺寸和位置，模板拆除后应使砼表面光滑美观。模板及其支撑必须有足够的强度和刚度，能承受砼浇筑和捣固的侧压力和振动力，模板的安装位置必须校正后才可使用，模板安装的允许偏差不得大于技术规范的要求。模板拆除时，不承重的模板在砼强度能保证其表面及棱角不因拆模而损坏时拆除，拆除时尽可能避免损伤砼构件表面及模板本身。模板拆除后及时加以清理、休整，按模板种类及尺寸堆好，以便重复使用。

③砼运输及入仓：砼用动力翻斗车或手拉车运输，按各部位砼分别运输到浇筑点的平台上，利用人工入仓平仓。

④砼摊铺：砼在摊铺前，必须严格检查上述各项工序的质量是否符合要求，对于干燥的基层须洒水湿润再浇筑砼。砼摊铺平整后的表面应略高于模板顶面（即抛高2.0～2.5cm），使振实后的路面厚度符合设计要求。

⑤砼振捣：砼铺平后，需紧接进行振捣。首先采用插入式振捣，插入式震动棒振捣应快插慢拔，插点均匀排列，逐点移动，移动间距不应超过振动棒作用半径的1.5倍。插入式振捣棒移动时差点若相距过远，则两次振捣半径之间的混凝土可能未得到振实，若相距过近一方面施工速度慢，另外可能引起重复振捣的混凝土离析。

振捣棒的作用半径与电压、电机的功率、混凝土的流动性有关，一般情况下振捣半径约为振捣棒半径的8~9倍（约50cm），实际操作中应注意说明书等相关资料。振捣棒与侧模应保持5到10厘米间距, 且应尽量避免碰撞钢筋及各种预埋件，以免产生花斑痕迹。

为使上下两层成为一个整体，避免形成接缝，浇筑上层混凝土时，振捣棒插入下层的深度控制在5到10厘米之间，同时下层混凝土要保持一定的塑性。上层混凝土必须在下层混凝土振捣密实后方可浇筑，以保证混凝土有良好的密实度，上层振捣要插入至下层5～10cm，浇筑上下层混凝土的时间间隔不得超过混凝土的初凝时间。

每一插点要掌握好振捣时间，过短不易捣实，过长可能引起混凝土产生离析现象，对水灰比较大的混凝土尤其要注意。一般每一振捣点的振捣时间为30s左右，以混凝土表面不再显著下沉、不再出现气泡、表面平坦、泛出灰浆。无论何种情况下振动时间绝不允许少于10秒。

每一处振捣完毕后应边振动边徐徐提出振捣棒，遵循快插慢拔的原则，快插是为了防止先将表面混凝土振实而与下面混凝土发生分层、离析现象；慢拔是为了使混凝土能填满振动棒抽出时所造成的空洞。对于半硬性混凝土，有时还要在振动棒抽出的洞旁不远处，再将振动棒重新插入才能填满空洞。在振捣过程中，宜将振动棒上下略为抽动，以使上振下捣密实均匀。

⑥砼抹面成活：砼路面经振捣后即进行抹平，抹平工作一般进行三遍，第一遍初抹找平，第二遍待砼稍收水凝固后进行抹面，第三遍成活抹面，砼表面无泌水现象且有一定的稠实性。

⑦砼养护：路面成活后，随对路面进行养护。现浇砼在正常条件下通常采用自然养护。自然养护基本要求：在浇筑完成后，12h以内应进行养护；砼强度未达到C12以前，严禁任何人在上面行走、安装模板支架，更不得做冲击性或上面任何劈打的操作。

养护主要措施是：应在初凝以后开始覆盖养护，在终凝后开始浇水（12小时后）覆盖物、麦杆、烂草席、竹帘、麻袋片、编制布等片状物。  浇水工具可以采用水管、水桶等工具保证砼的湿润度。养护时间在正温条件下应不少与7天。路面砼强度必须达到设计规定的行车强度后方可通行。

⑧伸缩缝：伸缩缝施工前应考虑预留工作缝，工作缝应与路面中线垂直。横向缩缝、施工缝上部的槽口，应采用切缝法，合适的切缝时间应控制在混凝土获得足够的强度而收缩应力未超出其强度的范围内时进行，它随着混凝土的组成和性质、施工时的气候条件等因素而变化，施工人员须根据规范要求进行操作。切割时必须保持有充足的注水，在进行中要观察刀片注水情况。切缝间距一般为路宽的1.3倍。一般在养护期满后要及时填封接缝，以防止泥砂等杂物进入缝内，填缝前须将缝内杂物清扫干净，并在干燥状态下进行，最好在浇灌填料前先用多孔柔性材料填塞缝底，然后再加填料，其高度夏天与板平齐，冬天稍低于板面。

⑨拉毛：水泥混凝土路面收水抹面及拉毛操作的好坏，可直接影响到平整度、粗糙度和抗磨性能，混凝土终凝前必须收水抹面。抹面前，先清边整缝，清除粘浆，修实掉边、缺角。抹面一般用小型电动磨面机，先装上圆盘进行粗光，再装上细抹叶片精光。操作时来回抹平，操作人员来回抹面重叠一部分，初步抹面需在混凝土整平后10min进行，冬季施工还应延长时间。抹面机抹平后，有时再用拖光带横向轻轻拖拉几次。抹面后，当用食指稍微加压按下能出现2mm左右深度的凹痕时，即为最佳拉毛时间，拉毛深度1mm～2mm。拉毛时，拉纹器靠住模板，顺横坡方向进行，一次进行中，中途不得停留，这样拉毛纹理顺畅美观且形成沟通的沟槽，有利于排水。当混凝土表面有相当硬度时，一般用手指轻压无痕迹，就可用湿草垫或湿麻袋覆盖，洒水养护时应注意水不能直接浇在混凝土表面上，当遇到大雨或大风时，要及时覆盖润湿草垫。每天用洒水车勤洒水养护，保持草垫或麻袋湿润。加入减水剂的混凝土强度5d可达80%以上，此时可撤掉草垫或湿麻袋，放行通车后，仍需洒水养护2d～3d。拆模时先取下模板支撑、铁钎等，然后用扁头铁撬棍棒插入模板与混凝土之间，慢慢向外撬动，切勿损伤混凝土板边，拆下的模板应及时清理保养并放平堆好，防止变形，以便转移他处使用。

- 9、桥涵施工要求；

桥涵施工主要参照《公路桥涵设计通用规范》（JTGD60—2004）和《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTGD62-2004）。

桥涵工程施工应遵循先下部后上部的原则进行，施工时应做好人力、物力调配，突出重点，统筹兼顾。

1）基础施工

① 定位放样

根据地质情况、设计要求及施工规范，放出边桩，再按照基础尺寸、深度确定基坑开挖尺寸，为便于立模，一般每边加宽0.5m～1m。

② 基坑开挖

基坑开挖采用机械和人工开挖相结合。开挖时应控制边坡坡度，保持边坡稳定。根据地质水文条件，采取适当的支护措施。开挖后及时进行基础施工，避免基底长期暴露。

③ 基坑支护和排水

基坑开挖过程中，遇到不稳定的含水土壤，放坡开挖无法保持边坡稳定，受地形条件制约无法放坡开挖时，应制定可行性支护方案。加强坑壁稳定，确保施工安全。若工程所在地地下水丰富，基坑开挖前，根据地质水文、气候等条件，制定可行性防水措施，备足抽水设备，及时排除坑内积水。

④ 地基检验与处理

基坑开挖接近设计标高时，采用人工清底至设计标高。对基底平面位置、尺寸、标高、基底承载力、基底稳定性等检查。合格后才能进行下道工序施工。

⑤ 基础圬工浇（砌）筑

混凝土浇筑：根据基础尺寸，放出模板边线，然后根据设计图纸各部位规格尺寸选择合适的模板进行安装，安装的模板及支撑应具有足够的刚度、强度和稳定性。

基坑开挖后，及时浇注混凝土，避免基坑长期暴露。浇注混凝土前，先对基础进行处理，基底为粘性土时，在基底设计标高下，夯填一层100～150mm 碎石层。基底面为岩石时，浇筑前洒水润湿，铺一层厚20—30mm 水泥砂浆，然后于水泥砂浆凝结前浇筑第一层混凝土。混凝土采取分层连续浇注，采用插入式振捣棒振捣。混凝土终凝后及时洒水覆盖养护。

2）混凝土墩台

① 墩台砌筑前应按设计图，进行定位放线，定出结构轴线及边线。

精确放出结构外轮廓线，并将基底精确找平，为了保证模板垂直度符合规范要求，找平误差应控制在2mm内。

② 模板支立：模板支立前需认真清洗干净，之后均匀涂刷隔离剂；在拼装一组模板后应检查模板的垂直度及几何形状，无误后方可继续拼装，接缝处应严密以防漏浆。模板立好后，采用经纬仪调整横纵方向，并使用缆风绳加固，保证施工时稳固。

③ 浇筑混凝土：混凝土应用机械拌制均匀，混凝土的运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间。浇筑时混凝土自由下落高度超过2m 时采用铁皮串筒，防止混凝土离析，墩台整个平面内水平分层进行浇筑，用插入式振动器分层捣固，以保证混凝土密实。

④ 施工缝处理方法：在浇新混凝土前，施工缝的表面应用钢丝刷刷洗或凿毛，并在面上浇一层10～20mm 的1:2 水泥砂浆，然后再浇新混凝土。

⑥ 混凝土在浇筑过程中，要有专人值班，观察模板与支架有无变形或沉降，一经发现，应立即采取措施予以校正加固。

⑦ 混凝土浇注完毕后及时养护，混凝土强度达到拆模强度时方可拆模。

3）桥面

① 模板制安

根据设计图纸规格、尺寸制作合适的模板进行安装，模板及支撑应具有足够的刚度、强度和稳定性。接缝必须密实不漏浆，与混凝土接触处均匀涂刷隔离剂。

承重模板一定要在混凝土强度达到规范要求的时候才能拆除。非承重模板应在混凝土表面及棱角不损坏的情况下才能拆除。

② 钢筋制安

钢筋的规格型号应符合设计图纸和施工规范 ，并按技术规范的要求进行试验，在现场严格按照设计和施工规范规定进行加工、绑扎。钢筋安装时应保证表面清洁无油脂，无有害的缺陷。

③ 混凝土浇筑

桥面板混凝土的浇筑方法同上。

五、其他需要说明的问题：

1、本设计为指导施工的一个重要依据，原则上应按图施工，在个别地方可因地制宜，根据其实际地形地貌及地质情况作适当调整，但是在调整前必须征得项目承担单位的同意。

2、在施工时，施工单位应编写施工组织设计，且经建设单位审批后方可进行施工。特别是平整土地施工方案不仅要征得项目承担单位的同意外，还必须征得当地村民小组的同意。

3、在进行土地平整工程、田间道路工程、农田水利工程和农田防护林工程施工时，必须建立样板制度，经业主和监理单位签字认可后，方可按认可样板大面积进行施工。

4、在进行农田水利施工时，应注意沟渠的坡降，避免排水不畅或倒排水。

5、田间道路工程等四项工程的分部子工程应根据《河南省土地开发整理工程建设标准》设置标志牌。

6、若遇桥涵工程基础较弱时，应对软弱地基进行处理后方继续施工。

7、所有施工均应满足现行的相关施工规范、规定及验收标准，若遇上述说明与现行的相关施工规范、规定及验收标准有矛盾时，以现行的相关施工规范、规定及验收标准为准。

8、其他未尽事宜详见现行的相关施工规范、规定及验收标准。